山东科建质量检测评价技术有限公司

通过资质认定-计量认证项目

一、产品

普通混凝土用砂

二、产品参数

硅酸盐水泥【细度（比表面积）、凝结时间、安定性、强度】、普通硅酸盐水泥【细度（比表面积）、凝结时间、安定性、强度】、火山灰质硅酸盐水泥【细度（比表面积）、凝结时间、安定性、强度】、矿渣硅酸盐水泥【细度（比表面积）、凝结时间、安定性、强度】、复合硅酸盐水泥【细度（比表面积）、凝结时间、安定性、强度】、钢筋混凝土用热轧光圆钢筋【屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、表面质量、尺寸偏差、重量偏差、最大力总伸长率、碳、硫、锰、硅、磷】、钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋【屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率、弯曲性能、表面质量、尺寸偏差、重量偏差、碳、硫、锰、硅、磷】、低碳钢热轧圆盘条【抗拉强度、断后伸长率、冷弯试验180°、表面质量】、冷轧带肋钢筋【抗拉试验、伸长率、弯曲试验180°、表面质量】、碳素结构钢【屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、冷弯试验、表面质量、碳、硫、锰、硅、磷】、低合金高强度结构钢【下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验、表面质量、碳、硫、锰、硅、磷】、冷轧扭钢筋【抗拉强度、伸长率、180°弯曲试验、外观】、预应力混凝土用钢丝【抗拉强度、最大力下总伸长率、表面质量】、预应力用混凝土钢绞线【抗拉强度、整根钢绞线的最大力、最大力总伸长率、表面质量】、普通混凝土用碎石【颗粒级配、含水率、吸水率、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、针、片状含量、压碎指标、岩石的抗压强度、硫化物及硫酸盐含量、碱活性(砂浆长度法、快速法）、坚固性】、建设用砂【颗粒级配、天然砂含泥量、泥块含量、表观密度、松散堆积密度、氯化物含量、石粉含量、云母含量、轻物质含量、有机物含量、硫酸盐及硫化物含量、坚固性、碱集料反应、含水率、饱和面干吸水率】、建设用碎石【颗粒级配、含泥量、泥块含量、针、片状颗粒含量、岩石抗压强度、表观密度、堆积密度、有机物含量、硫化物和硫酸盐含量、坚固性、压碎指标、碱集料反应（碱-硅酸反应、快速碱-硅酸反应）、含水率、吸水率】、混凝土膨胀剂【细度（筛析法）、凝结时间、限制膨胀率、抗压强度】混凝土泵送剂【含固量、含水量、密度、细度、PH值、减水率、泌水率比、含气量、1h经时变化量（坍落度）、抗压强度比、收缩率比、氯离子含量】、混凝土防冻剂【含固量、含水率、密度、细度、水泥净浆流动度、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、28d收缩率比、渗透高度比、氯离子含量】、混凝土防水剂【固体含量、含水率、密度、细度、安定性、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比、渗透高度比、48h吸水量比、28d收缩率比、氯离子含量】、砂浆防水剂【含固量、含水率、密度、细度、安定性、凝结时间、抗压强度比、透水压力比、48h吸水量比、28d收缩率比、氯离子含量】、混凝土普通减水剂【含固量、含水率、密度、细度、pH值、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、氯离子含量】、混凝土高效减水剂【含固量、密度、含水率、细度、pH值、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、氯离子含量】、混凝土引气减水剂【含固量、密度、含水率、细度、pH值、1h经时变化量（含气量）、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、氯离子含量】、混凝土早强剂【含固量、密度、含水率、细度、pH值、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、氯离子含量】、混凝土缓凝剂【含固量、密度、含水率、细度、pH值、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、氯离子含量】、混凝土引气剂【含固量、密度、含水率、细度、pH值、1h经时变化量（含气量）、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、氯离子含量】、喷射混凝土用速凝剂【密度、PH值、含水率、掺速凝剂净浆的凝结时间、含固量、掺速凝剂硬化砂浆1d抗压强度、掺速凝剂硬化砂浆28d抗压强度比、细度、氯离子含量】、混凝土高性能减水剂【含固量、含水率、密度、细度、PH值、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、1h经时变化量（坍落度）、收缩率比、氯离子含量】、混凝土防冻泵送剂【含固量、含水率、密度、细度、氯离子含量、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、1h经时变化量（坍落度）、抗压强度比、收缩率比】、烧结普通砖【尺寸偏差、外观质量、强度、泛霜、石灰爆裂】、烧结多孔砖和多空砌块【尺寸允许偏差、外观质量、强度等级、泛霜、石灰爆裂】、蒸压灰砂砖【尺寸偏差和外观、颜色、抗压强度、抗折强度】、粉煤灰砖【尺寸偏差、外观质量、抗压强度、抗折强度】、混凝土普通砖和装饰砖【强度等级、吸水率】、混凝土实心砖【外观质量、强度等级】、混凝土路面砖【外观质量、允许偏差、抗压强度、抗压强度、吸水率、抗冻性、抗盐冻性】、混凝土瓦【外观质量、尺寸允许偏差、质量标准差、承载力、耐热性能、吸水率、抗渗性能】、烧结瓦【尺寸允许偏差、外观质量、抗弯曲性能、耐急冷急热性、吸水率、抗渗性能】、轻集料混凝土小型空心砌块【尺寸偏差、外观质量、密度等级、强度等级、吸水率、相对含水率】、普通混凝土小型空心砌块【规格、外观质量、强度等级、相对含水率】、粉煤灰混凝土小型空心砌块【尺寸偏差、外观质量、强度等级】、蒸压加气混凝土砌块【外观、尺寸允许偏差、抗压强度、干密度、导热系数、含水率】、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材【外观、颜色、不透光性、长度、弯曲度（Ф50mm以下）、平均外径及偏差、壁厚、维卡软化温度（VTS)/℃、纵向回缩率、落锤冲击试验(0℃)、液压试验）】、排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材【颜色、外观、长度、平均外径、壁厚、弯曲度（Ф50mm以下）、落锤冲击试验TIR、纵向回缩率】、建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材【颜色、外观、平均外径、壁厚、管材长度、弯曲度（Ф50mm以下）、维卡软化温度（VTS)/℃、纵向回缩率、落锤冲击试验）、铝塑复合压力管【外观、颜色、静液压强度】、建筑用绝缘电工套管及配件【外观、最大外径、最小外径、最小内径、最小壁厚、抗压性能、弯曲性能、跌落性能】、冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 管材【颜色、外观、不透光性、规格尺寸、静液压试验、纵向回缩率】、冷热水用聚丙烯管道系统 管材【颜色、外观、不透光性、规格尺寸、纵向回缩率、静液压试验】、冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统管材【外观、颜色、平均外径、壁厚、纵向回缩率、静液压试验（20℃）】、冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统  管件【外观、颜色、承口的平均内径、静液压试验（20℃）】、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管件【外观、维卡软化温度（VTS)/℃、烘箱试验、坠落试验、液压试验）、建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件【颜色、外观、管件主体壁厚、坠落试验、烘箱试验、维卡软化温度（VTS)/℃）】、冷热水用聚丙烯管道系统管件【颜色、外观、不透光性、承口的平均内径、静液压试验】、陶瓷片密封水嘴【水嘴阀体的强度性能、螺纹精度】、铸铁采暖散热器【液压试验】、铜铝复合柱翼型散热器【液压试验】、钢制采暖散热器【液压试验】、铁制和铜制螺纹连接阀门【闸板位置、外观质量、壳体强度要求、密封性能要求】、铜分集水器【外观、气密性能、静液压强度试验】、合成树脂乳液外墙涂料【容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间（表干）、涂膜外观、耐水性、耐碱性、耐洗刷性】、合成树脂乳液内墙涂料【容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间(表干)、耐碱性、耐洗刷性】、合成树脂乳液砂壁状建筑涂料【容器中状态、施工性、涂料低温贮存稳定性、涂料热贮存稳定性、干燥时间(表干)、耐水性、耐碱性】、聚氨酯防水涂料【外观、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性0.3MPa30min、固体含量、表干时间、实干时间】、弹性建筑涂料【容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间（表干）、低温稳定性、耐碱性、耐水性、拉伸强度、涂层耐温变性】、聚合物乳液建筑防水涂料【拉伸强度(无处理）、断裂延伸率、低温柔性、不透水性、固体含量、干燥时间)、聚合物水泥防水涂料【外观、固体含量、拉伸强度(无处理)、拉伸强度(无处理)、低温柔性、不透水性】、塑性体改性沥青防水卷材【外观、单位面积质量、面积及厚度、不透水性30min、耐热性、最大峰拉力、最大峰时延伸率、低温柔性、钉杆撕裂强度、可溶物含量】、聚氯乙烯（PVC）防水卷材【外观、厚度、单位面积质量、拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、最大拉力、最大拉力时伸长率、直角撕裂强度】、氯化聚乙烯防水卷材【外观、尺寸偏差、拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性】、沥青复合胎柔性防水卷材【单位面积质量、面积及厚度、外观、低温柔性、耐热性、最大拉力、不透水性、可溶物含量】、石油沥青纸胎油毡【卷重、面积、外观、不透水性、拉力（纵向）、吸水率、柔度、耐热度】、弹性体改性沥青防水卷材【单位面积质量、面积及厚度、外观、低温柔性、耐热性、最大峰拉力、不透水性30min、最大峰时延伸率、可溶物含量、钉杆撕裂强度】、高分子防水材料片材【规格尺寸、外观质量、拉伸强度（常温）、拉断伸长率（常温）、不透水性（30min）、撕裂强度、低温弯折】、自粘聚合物改性沥青防水卷材【不透水性、耐热性、拉力、最大拉力时延伸率、低温柔性、钉杆撕裂强度、可溶物含量、外观、面积、单位面积质量、厚度】、玻纤胎沥青瓦【可溶物含量、耐热度、拉力】、胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材【单位面积质量、面积及厚度、单位面积质量、面积及厚度、可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、最大拉力】、胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材【单位面积质量、面积及厚度、外观、可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、断裂延伸率】、胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材【单位面积质量、面积及厚度、外观、可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、不透水性】、预铺防水卷材【外观、面积、单位面积质量、厚度、拉力、低温柔性、最大拉力时伸长率、膜断裂伸长率、钉杆撕裂强度、耐热性、低温弯折性】、湿铺防水卷材【外观、面积、单位面积质量、厚度、拉力、最大拉力时伸长率、撕裂强度、耐热性、低温柔性、不透水性】、铝合金窗【抗风压性能、气密性能、水密性能、保温性能】、建筑用塑料窗【抗风压性能、气密性能、水密性能、保温性能】、铝木复合门窗【抗风压性能、气密性能、水密性能、保温性能】、铝塑复合门窗【抗风压性能、气密性能、水密性能、保温性能】、陶瓷砖【长度和宽度、厚度、边直度(600×600mm以内)、直角度(600×600mm以内)、表面平整度(600×600mm以内)、表面质量、吸水率、破坏强度、断裂模数、有釉砖抗釉裂性】、纸面石膏板【外观质量、尺寸偏差、对角线长度差、断裂荷载、吸水率】、天然大理石建筑板材【规格尺寸偏差、外观质量、吸水率、干燥压缩强度】、天然花岗石建筑板材【规格尺寸偏差、外观质量、吸水率、干燥压缩强度】、建筑外墙用腻子【容器中状态、干燥时间（表干）、施工性、初期干燥抗裂性、打磨性、吸水量、耐碱性、耐水性、粘结强度、动态抗开裂性、低温贮存稳定性】、建筑室内用腻子【容器中状态、施工性、干燥时间（表干）、低温贮存稳定性、打磨性、耐水性、粘结强度、初期干燥抗裂性】、家用和类似用途固定式电气装置的开关【标志、尺寸检查、防触电保护、绝缘电阻、通断能力、电气强度、正常操作、机械强度、耐热（球压试验）】、家用和类似用途插座【标志、防触电保护、正常操作、拔出插头所需的力、机械强度、耐热、绝缘电阻、电气强度】、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 固定布线用无护套电缆【导体电阻、2500V电压试验、70℃时绝缘电阻、结构检查、绝缘厚度、外径测量】、家用及类似场所用过电流保护断路器 用于交流的断路器【标志的耐久性、电击保护、耐潮、耐热性】、家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）【标志的耐久性、电击保护、耐热性、耐潮湿性能】、绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料【规格尺寸和偏差、外观、表观密度、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性、燃烧性能、吸水率】、喷涂聚氨酯硬泡体保温材料【密度、导热系数、尺寸变化率、抗压强度、氧指数、吸水率、燃烧分级】、喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料【压缩强度或形变10%的压缩应力、初始导热系数、老化导热系数、尺寸稳定性、粘结强度、燃烧性能】、建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料【长度和宽度极限偏差、厚度极限偏差、外观、芯密度、压缩强度或变形10%压缩应力、初期导热系数、尺寸稳定性、吸水率、燃烧性能】、墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂【可操作时间、与聚苯板的相容性、初粘性、拉伸粘结强度（与水泥砂浆、与聚苯板）】、外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆【可操作时间、拉伸粘结强度（原强度、耐水、耐冻）、压折比】、增强用玻璃纤维网布 聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布【单位面积质量、拉伸断裂强力、耐碱性、外观】、镀锌电焊网【电焊网焊点抗拉力、弧形边弦高、网孔偏差】、中空玻璃【露点】、胶粉聚苯颗粒保温浆料【胶粉聚苯颗粒保温浆料的干表观密度、胶粉聚苯颗粒保温浆料导热系数、胶粉聚苯颗粒保温浆料抗压强度】、建筑保温砂浆【干密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能级别】、膨胀玻化微珠保温隔热砂浆【干密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能】、绝热用硬质酚醛泡沫制品（PF）【压缩强度、尺寸稳定性、导热系数、体积吸水率、燃烧性能】、绝热用岩棉、矿渣棉及制品【板的导热系数、板的燃烧性能、带的导热系数、带的燃烧性能】、土工格栅【外观质量、标称单位面积质量相对偏差、尺寸及偏差、每延米（纵、横向）极限抗拉强度、标称（纵、横向标称）抗拉强度下的伸长率、每延米（纵、横向）拉伸断裂强度、断裂（纵、横向断裂）伸长率】、有纺土工织物【外观质量、尺寸偏差、标称纵、横向拉伸强度、纵、横向拉伸断裂伸长率、CBR顶破强度】、土工膜【外观质量、尺寸偏差、纵、横向拉伸强度、纵、横向拉伸断裂伸长率、CBR顶破强度】、长丝纺粘针刺非织造土工布【外观、单位面积质量及偏差、标称宽度偏差、纵、横向断裂强度、纵、横向断裂伸长率、CBR顶破强度】、短纤针刺非织造土工布【外观、单位面积质量及偏差、标称宽度偏差、纵、横向断裂强度、纵、横向断裂伸长率、CBR顶破强度】、用于水泥和混凝土中的粉煤灰【细度(45μm方孔筛筛余)、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫含量、安定性】、用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉【密度、比表面积、活性指数、流动度比、烧失量、含水量、三氧化硫含量】、混凝土用水【PH值、可溶物、硫酸盐、不溶物、氯化物、凝结时间对比试验、强度对比试验】、公路工程沥青【沥青软化点、沥青针入度、沥青延度、沥青闪点、沥青密度与相对密度、蜡含量、针入度指数】、公路工程沥青混合料【沥青混合料配合比设计、沥青与粗集料的黏附性、压实沥青混合料密度、沥青混合料马歇尔稳定度、沥青混合料沥青路面芯样马歇尔试验、沥青混合料理论最大相对密度、沥青混合料中沥青含量、沥青混合料的矿料级配】、公路路基路面【路面厚度、压实度、几何尺寸、平整度、土基回弹模量、路基路面回弹模量、路基路面回弹弯沉、水泥混凝土强度、路面构造深度、路面摩擦系数、沥青路面渗水】、公路土工【击实、含水率、密度、颗粒分析、界限含水率、天然稠度、承载比（CBR）】、公路工程无机结合料稳定材料【配合比设计、含水量、击实、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量、石灰的化学分析、粉煤灰细度、粉煤灰烧失量】、公路工程岩石【含水率、吸水性、单轴抗压强度】、公路工程用粗集料【筛分、密度及吸水率、含水率、堆积密度及空隙率、含泥量及泥块含量、针片状颗粒含量、有机物含量、坚固性、压碎值】、公路工程用细集料【筛分、表观密度、亚甲蓝试验、堆积密度及紧密密度、含水率、含泥量、砂当量、泥块含量、有机质含量、云母含量、坚固性、棱角性】、公路工程用矿粉【外观、筛分、密度、塑性指数、加热安定性、含水量】、公路工程水泥混凝土【配合比设计、拌合物稠度、拌合物表观密度、拌合物含气量、拌合物凝结时间、拌合物泌水试验、拌合物配合比分析试验、立方体抗压强度、轴心抗压强度、抗渗性试验、抗弯拉强度、水泥砂浆立方体抗压强度】、钢筋焊接接头【抗拉强度、弯曲试验】、钢筋机械连接接头【单向拉伸抗拉强度、残余变形】、土工【干密度、含水率、击实试验、砂的最大干密度】、普通混凝土【普通混凝土配合比设计、立方体抗压强度、轴心抗压强度、静力受压弹性模量、抗水渗透试验、坍落度、凝结时间、表观密度、圆柱体抗压强度、混凝土中的氯离子含量、泌水与压力泌水】、建筑砂浆【砌筑砂浆配合比设计、立方体抗压强度、稠度、抗渗性能、拉伸粘结强度、保水性、表观密度】外墙外保温工程【基层与胶粘剂的拉伸粘结强度（现场检测）、系统抗冲击性、胶粘剂与水泥砂浆的拉伸粘结强度（干燥状态、浸水48h）、胶粘剂与EPS板的拉伸粘结强度（干燥状态、浸水48h）、玻纤网耐碱性拉伸断裂强力（经、纬向）、玻纤网耐碱拉伸断裂强力保留率（经、纬向）、EPS板密度、胶粉EPS颗粒保温浆料干密度、EPS板导热系数、EPS板压缩性能（形变10%）、EPS板抗拉强度、EPS板尺寸稳定性、EPS板燃烧性能、抹面胶浆与EPS板拉伸粘结强度】、硬泡聚氨酯外墙外保温工程【外墙用（Ⅰ型）喷涂硬泡聚氨酯密度、外墙用（Ⅰ型）喷涂硬泡聚氨酯导热系数、外墙用（Ⅰ型）喷涂硬泡聚氨酯压缩性能（形变10％）、外墙用（Ⅰ型）喷涂硬泡聚氨酯吸水率、外墙用硬泡聚氨酯板密度、外墙用硬泡聚氨酯板导热系数、外墙用硬泡聚氨酯板压缩性能（形变10%）、外墙用硬泡聚氨酯板垂直于板面方向的抗拉强度、外墙用硬泡聚氨酯板吸水率、胶粘剂与水泥砂浆拉伸粘强度（原强度、耐水）、胶粘剂与硬泡聚氨酯拉伸粘结强度（原强度、耐水、耐冻融）、抹面胶浆与硬泡聚氨酯拉伸粘结强度（原强度、耐水）、抹面胶浆压折比（水泥基）、耐碱玻纤网格布单位面积质量、耐碱玻纤网格布耐碱拉伸断裂强力（经、纬向）、耐碱玻纤网格布耐碱拉伸断裂强力保留率（经、纬向）、外墙用（Ⅰ型）型喷涂硬泡聚氨酯氧指数、外墙用硬泡聚氨酯板氧指数】、建筑节能工程【钻芯法检测保温材料种类（现场检测）、钻芯法检测保温层厚度（现场检测）、钻芯法检测保温层构造做法（现场检测）、后置锚固件锚固力、保温与基层的粘结强度（现场检测）、建筑外窗气密性能（现场检测）、围护结构的传热系数(现场检测)】、民用建筑工程室内环境污染物【空气中甲醛、空气中氨、空气中苯、空气中TVOC、空气中氡、土壤中氡浓度、土壤氡表面析出率】、预制混凝土构件结构性能【承载力、挠度、裂缝宽度、抗裂检验】、混凝土结构工程【回弹法检测混凝土抗压强度、超声回弹综合法检测混凝土强度、钻芯法检测混凝土强度、结构实体钢筋保护层厚度、后锚固件抗拔承载力、钢筋位置、钢筋锈蚀检测、混凝土构件尺寸偏差（楼板厚度）、混凝土构件裂缝深度（单面平测法）、混凝土构件裂缝宽度、混凝土拌合物中的氯离子含量的快速测定】、砌体工程【原位轴压法检测砌体抗压强度、原位单砖双剪法检测砌体抗剪强度、贯入法检测砌筑砂浆抗压强度、回弹法检测砌筑砂浆抗压强度】、建筑工程饰面砖【建筑工程饰面砖粘结强度】、钢结构工程【高强度螺栓连接副扭矩系数、高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数、钢焊缝磁粉探伤、钢焊缝手工超声波探伤、高强度螺栓连接副终拧扭矩、钢结构防腐涂层厚度、钢结构防火涂料层厚度、网架节点承载力、螺栓实物最小荷载试验、钢柱垂直度、钢结构整体平面弯曲、钢网架挠度】、建筑基桩【单桩竖向抗压静载试验检测单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔静载试验检测单桩竖向抗拔承载力、单桩水平静载试验检测单桩水平承载力、高应变法检测单桩竖向抗压承载力和桩身完整性、低应变法检测桩身完整性（反射波法）、钻芯法检测基桩完整性、桩身混凝土强度及桩端持力层岩土性状、声波透射法检测桩身完整性】、复合地基【复合地基载荷试验】、地基【平板载荷试验（浅层、深层、岩基）、圆锥动力触探试验】、锚杆【锚杆锁定力】、水泥土【立方体试件的无侧限抗压强度】、外墙保温用锚栓【锚栓的抗拉承载力】、建筑门窗工程【建筑外窗水密性能（现场淋水检测）】、工作场所化学有害因素【锑及其化合物、镉及其化合物、氰氨化钙、氧化钙、三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐、钴及其化合物、铜及其化合物、铅及其无机化合物、氧化镁烟、锰及其无机化合物、汞-金属汞（蒸气）、升汞（氯化汞）、钼及其化合物、镍及其无机化合物、氢氧化钾、氢氧化钠、碳酸钠、氯化锌烟、氧化锌、锆及其化合物、三氟化硼、二氧化碳、一氧化碳、氨、叠氮酸蒸气、叠氮化钠、二氧化氮、一氧化氮、磷化氢、磷酸、五氧化二磷、三氯化磷、三氯硫磷、砷及其化合物、臭氧、二硫化碳、二氧化硫、硫化氢、硫酸及三氧化硫、硒及其化合物、碲化铋、氯化氢及盐酸、氯、戊烷、正庚烷、正己烷、溶剂汽油、液化石油汽、环己烷、苯、苯乙烯、二甲苯、甲苯、乙苯、1，2-二氯丙烷、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯甲烷、四氯化碳、四氯乙烯、异丙醇、丁醇、甲醇、氯乙醇、乙二醇、丙烯醇、苯酚、乙醚、甲醛、乙醛、丙酮、2-己酮、环己酮、丙酸、丙烯酸、对苯二甲酸、乙酸、乙酸丙酯、乙酸丁酯、乙酸丁酯、丙烯酸甲酯、乙腈、苯胺、四氢呋喃、总粉尘、呼吸性粉尘、粉尘中游离二氧化硅、粉尘分散度】、工作场所有害因素 物理因素【超高频辐射、高频电磁场、工频电场、微波辐射、紫外辐射、高温、噪声、手传振动】、建筑照明【照度】

以下空白